
C60-98纯度分析报告
分析条件：色谱柱—Buckprep (4.6*250 mm)
样品—C60-98%
流动相—100%甲苯
流速—1.0 mL/min
检测波长—310 nm
温度—20℃
[image: image1.wmf]

5.775'

6.452'

7.651'

8.658'

12.793'

15.625'

17.013'

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

mV

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

min


C60产品色谱图
C60纯度计算结果
─────────────────────────
序号   保留时间 
  名称   
浓度       峰面积      

─────────────────────────
1      5.775           

0.9122     214818      

2      6.452           

0.07753    18256       

3      7.651       C60    
98.08      23096138    

4      8.658           

0.07759    18271       

5      12.793      C70    
0.2963     69768       

6      15.625          

0.2329     54854       

7      17.013          

0.3236     76198         
─────────────────────────
总计                   

100        23548303        
注：以HPLC面积比值计算，纯度为98.08%
分析人员：王巢垒                                      


审核人：徐云飞
