C60-99纯度分析报告

分析条件：色谱柱—Buckprep (4.6*250 mm)

样品—250 ppm C60

流动相—100%甲苯，流速—1.0 mL/min

检测波长—310 nm， 温度—24℃

C60产品色谱图

C60纯度计算结果

──────────────────────────

序号   保留时间 	 名称     浓度       峰面积

──────────────────────────

1      4.450          		  0.07773    12457

2      5.317         		  0.1089     17459

3      5.416         		  0.08171    13095

4      5.786         		  0.1908     30580

5      7.744         C60  	  99         15864669

6      8.740         		  0.06146    9849

7      12.824        C70	  0.141      22603

8      16.055        		  0.3204     51342

9      17.721        		  0.01997    3201

──────────────────────────

总计                   	 	  100        16025255

注：以HPLC面积比值计算，纯度为99%

分析人员：王巢垒                                      		审核人：徐云飞