C60-995纯度分析报告

分析条件：色谱柱—Buckprep (4.6*250 mm)

样品—250 ppm C60

流动相—100%甲苯，流速—1.0 mL/min

检测波长—310 nm， 温度—24℃

C60产品色谱图

C60纯度计算结果

─────────────────────────

序号   保留时间 	 名称     浓度       峰面积

─────────────────────────

1      4.457           	  0.0296     4823

2      5.363          		  0.06482    10560

3      5.889         		  0.06492    10576

4      7.909         C60 	  99.54      16217723

5      13.376        C70 	  0.1723     28065

6      16.688        		  0.1249     20341

─────────────────────────

总计                   	 	  100        16292088

注：以HPLC面积比值计算，纯度为99.54%

分析人员：王巢垒                                      			审核人：徐云飞