C60-99.9纯度分析报告

分析条件：色谱柱—Buckprep (4.6*250 mm)

样品—250 ppm C60

流动相—100%甲苯，流速—1.0 mL/min

检测波长—310 nm

温度—22℃

C60产品色谱图

C60纯度计算结果

──────────────────────────

序号   保留时间 	   名称   	  浓度       峰面积

──────────────────────────

1      5.398           	 0.005315    1133

2      5.970          		 0.0303      6461

3      7.997       C60      99.9        21296197

4      13.647      C70	     0.03249     6926

5      17.005          	 0.03486     7432

──────────────────────────

总计							 100         21318149

注：以HPLC面积比值计算，纯度为99.9%

分析人员：王巢垒                                 		       审核人：徐云飞