C70-99纯度分析报告

分析条件：

色谱柱—Buckprep (4.6*250 mm)

样品— C70溶液

流动相—100%甲苯，流速—1.0 mL/min

检测波长—310 nm

温度—24℃

C70-99产品色谱图

C70-99纯度计算结果

────────────────────────

序号   保留时间 	名称   	浓度       峰面积

────────────────────────

1      8.009           	0.2383     82035

2      8.841           	0.1788     61571

3      9.696           	0.02998    10322

4      10.682          	0.01691    5821

5      13.515      C70    99.01      34085370

6      16.543          	0.4977     171350

7      19.308          	0.01603    5520

8      20.778          	0.01136    3912

9      23.754          	0.004194   1444

总计                   	100        34427345

────────────────────────

注：以HPLC面积比值计算，C70纯度为99.01%

分析人员：王巢垒                          						审核人：徐云飞